

Уважаемый клиент, благодарим Вас за выбор мебели в компании Аскона.

Данные рекомендации помогут вам надолго сохранить идеальный внешний вид мебели в текстильной обивке.

**Вами выбран материал из коллекции Velutto.**

Ткань **Velutto** относится к мебельным велюрам. Богатая цветовая палитра, состоящая как из пастельных оттенков, так и сочных, ярких колоритов, помогут создать любое настроение в интерьере. Эффект дорогой матовой фактуры - шикарный внешний вид по бюджетной цене.

**Рекомендации по уходу:**

1. Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей и ламп накаливания.

1. Рекомендована сухая чистка пылесосом. При условии использования накладки с мягкой щетиной.
2. Рекомендуется удалять пыль при помощи влажной губки или салфетки.
3. Рекомендуется беречь от домашних животных.

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЧИСТКЕ**

КОФЕ/ЧАЙ

пролитую жидкость сразу же убрать, промокнув полотенцем или бумажными салоетками. На пятно нанести мыльный раствор, оставить на 40 минут потом легкими движениями влажной салфеткой из микрофибры убрать загрязнение.

ШОКОЛАД| ЙОГУРТ частицы загрязнения собрать ложкой или удалить мягкой щеткой, смоченной в мыльном растворе.

ЖИРНЫЕ ПЯТНА

 посыпать солью/содой или крахмалом. Подождать некоторое время, удалить частицы соли и почистить мыльным раствором.

ВИНО

пятно от красного вина тщательно промокнуть бумажными салфетками и присыпать солью на 5 10 минут. – Затем протереть столовым уксусос смешанным с нашатырным спиртом.

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА

Приложить к пятну пакетик со льдом и держать до тех пор, пока жевательная резинка не затвердеет. Затем жвачку счистить тупым предметом так, чтобы не повредить поверхность ткани.

**Технические характеристики:**

Состав ткани: **полиэстер - 100%**

Ширина ткани: **142 см**

Плотность ткани 1м2: **251,5 г/м2**

Устойчивость к истиранию: **60 000 циклов**

Тип ткани: **Велюр**

Страна-производитель: **Китай**